Приложение №1

договору

voles35.ru

Технические условия на пиломатериалы

ГОСТ 8486-86 (1- 2 сорт) ель, сосна.

Порода: Ель, Сосна.

Влажность: сырые (более 30 %).

Размеры: Толщина и ширина пиломатериалов должна быть не менее допускаемых размеров, указанных в Спецификации. Длину пиломатериалов измеряют рулеткой по наименьшему расстоянию между торцами. Измеренная длина должна быть больше номинальной не менее чем 50 мм и не более чем на 150 мм. (п/м не торцованный).Отклонения по толщине и ширине 0 +3 мм.

Не допускаемые пороки: Несросшиеся, частично сросшиеся сучки, загнившие, гнилые, табачные сучки; гниль, ядровые окраски, синева, плесень, червоточина, прорость, крень, кора, луб, обзол, механические повреждения, отклонения от напила в меньшую сторону не допускаются.

| Пороки | Сорт 1 | Сорт 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сучки | Не допускается несросшиеся, частично сросшиеся, загнившие, гнилые, табачные сучки. Допускается : темные невыпадающие, сросшиеся сучки диаметром до 25 мм- не более 2 сучков на 1 метре доски, но не имея других дефектов; сучки здоровые сросшиеся : пластовые без ограничения, кромочные без ограничения. | Не допускаются гнилые сучки диаметром более 30 мм, выпадающие сучки. Допускается : сучки здоровые светлые без ограничений диаметром до 25 мм, сучки частично сросшиеся с наибольшим диаметром до 25 мм без ограничений; табачные сучки не более 1 на всей доске. |  |
| Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков | Допускаются: сколы на сучках в пределах 12–14 мм, не более 3 – 4 штук. | Допускается: сколы на сучках в пределах 12-20 мм, не более 5 штук. |  |
| Покоробленность поперечная | Не допускается. | Допускается, но покоробленность продольная по пласти со стрелой прогиба не более 4 мм. Покоробленость по кромке не более 2 мм. |  |
| Крыловатость | Не допускается. | Крыловатость допускается на худших двух метрах длины стрела прогиба не более 2 мм. Покоробленность и крыловатость допускается не более 4 % от количества штук в пакете. |  |
| Засмолки | Допускается в виде пятен и полос по пласти. | Допускаются. |  |
| Смоляные кармашки | Без ограничений. | Без ограничений. |  |
| Трещины | Допускаются не сквозные, общей площадью не более 10% от длины материала, глубиной до 5 мм, кроме отлупных. | Допускаются не сквозные общей площадью не более 10% от длины материала, глубиной до 5 мм, кроме отлупных. |  |
| Сердцевина | При распиле второй доски и четвертой доски из бревна. | Допускается. |  |
| Обзол | Допускается только карандашный обзол. | Допускается обзол по кромке с выходом на пласти не более 2 мм, длиной не более 50 см. |  |
| Синева | Не допускается. | Допускается синева, синева точечная на поверхности пласти длиной до 20 см. |  |
| Окраска | Допускается не значительная краснополосчатость. | Допускается не значительная краснополосчатость. |  |

| Светлый здоровый сучок Сросшийся | Темный здоровый сучок Несросшийся | Загнивший сучок |
| --- | --- | --- |
| Гнилой сучок | Табачный сучок | Заболонные грибные окраски |

Упаковка: Изделия должны быть упакованы в транспортные пакеты или пачки. Пакеты должны быть сформированы из изделий одной марки, сечения и длины, не менее 3 м.куб. в одном пакете. При формировании пакетов один из торцов должен быть выровнен.

Упаковка должна обеспечивать плотность и сохранность деталей во время погрузки, транспортировки и разгрузки погрузчиком.

Наличие прокладок между пакетами обязательно.

Лес должен быть свежей заготовки.

Адрес выгрузки: Вологодская область, г. Сокол, ул. Гидролизная 38.

Время работы: с 8:00 до 17:00.

Покупатель:________________________ Поставщик__________________________